#### ST-01. Roboty ziemne, Roboty betonowe i żelbetowe

ST-01.2. Roboty ziemne

wg Wspólnego Słownika Zamówień

##### Grupy robót:  	451

Klasy: 		4511

Kategorie: 		45111, 45112

###### Spis treści

1.	Wstęp	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	3

1.2.     Zakres stosowania ST	3

1.3.	Zakres robót objętych ST	3

1.4.	Określenia podstawowe	3

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

2.	Materiały	3

3.	Sprzęt	4

4.	Transport	4

5.  Wykonanie robót	4

5.1.	Warunki ogólne	4

5.1.1	Odspojenie i odkład urobku	5

5.1.2. 	Podłoże	5

5.1.3	Zasypka i zagęszczenie gruntu	5

5.1.4.	Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg	5

5.2.   Warunki szczegółowe wykonania robót ziemnych	6

5.2.1.	Budynek socjalno-techniczny; budynek stanowiska mechanicznego odwadniania osadu	6

5.2.2.	Budynek pompowni, wiaty stalowe, fundamenty pod piaskowniki oraz biofiltr	6

5.2.3.	Stanowisko krat, pompownia, komory zasów, zagęszczacz, reaktor, osadniki, komora retencyjna, stanowisko zlewne	6

5.2.4.	Stanowisko solarnego suszenia osadu	6

5.2.5.   Drogi wewnętrzne na terenie oczyszczalni	6

5.2.6.	Wykopy pod rurociągi technologiczne i wodociąg	6

5.	Kontrola jakości robót	8

6.	Obmiar robót	8

8.	Odbiór robót	8

9.  Podstawa płatności	8

9.1.	Ogólne wymagania	8

9.2.	Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:	8

10.	Przepisy związane	9

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach projektu „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica gm. Dobra” dla obiektów:

- Budynek socjalno-techniczny.

- Budynek pompowni ze stanowiskiem krat i komorą zasów.

- Budynek stanowiska mechanicznego odwadniania osadu.

- Komora retencyjna ścieków dowożonych z komorą zasów.

- Stanowisko zlewne ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem.

- Zagęszczacz grawitacyjny prętowy.

- Reaktor biologiczny BIO.

- Osadnik wtórny radialny.

- Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych.

- Stanowisko solarnego suszenia osadu.

- Fundamenty pod piaskowniki.

- Fundament pod biofiltr BW2000.

- Wiata nad stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych.

- Wiata nad stanowiskami postojowymi dla samochodów ciężarowych.

- Wiata stalowa.

- Place i drogi wewnętrzne na terenie oczyszczalni

## 1.2.     Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w p.1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy robotach ziemnych, wykonywaniu wykopów, zabezpieczeniem wykopów głębokich poprzez wbicie ścianek szczelnych i ukształtowaniu terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg szczegółowych przedmiarów dołączonych do projektu budowlanego.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST.00. - wymagania ogólne.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

# Materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

-	piasek na podsypkę i zasypkę

- żwir na wykonanie podsypki

- grunt rodzimy wydobyty z wykopu i składowany na odkład, a następnie wykorzystany na zasypywanie wykopów za ścianami budowli i obsypanie fundamentów

- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na zasypanie zlikwidowanych budowli

- stalowe ścianki szczelne (grodzice) ze stali zgodnie z PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999 [PN-86/H-93433] lub inne zaakceptowane przez Inżyniera. Grodzice powinny mieć oznaczone trudno zmywalną farbą ich gabaryty, numer partii i datę produkcji. Stal powinna spełniać wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-EN 10025-X:2007.

# Sprzęt

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

- koparka do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów

- kafar o masie młota dostosowanej do masy,

- wibromłoty – do wbijania lub wyciągania grodzic,

- żuraw samochodowy – do podnoszenia grodzic,

- spawarki elektryczne

- pompy do odwodnienia wykopów głębokich

Sprzęt używany do robót ziemnych powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

# Transport

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane muszą być samochody samowyładowcze-wywrotki. Środki transportu muszą być sprawne technicznie.

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport powinien zapewniać:

-  stabilność pozycji załadowanych materiałów,

-  zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

-  kontrolę załadunku i wyładunku.

Grodzice należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej.

# 5.  Wykonanie robót

## 5.1.	Warunki ogólne

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

- zapoznać się z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych  gruntu i rozmieszczeniem projektowanych budowli

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości wykopów i głębokości wykopów

- do wyznaczenia zarysów robót ziemnych należy posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami: poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

- przygotować i oczyścić teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów przeznaczonych do likwidacji, zdjąć warstwę ziemi urodzajnej z przepchnięciem jej poza obręb robót

- wykopy pod obiekty kubaturowe wykonać metodą warstwową, warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni

Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie należy wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0.1 - 0.2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed włożeniem fundamentów lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu.

Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający eksploatację. Odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinny przekraczać +/- 5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego Wykonawcy projektu.

### Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie może być mechaniczne lub ręczne i połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1.0 m od krawędzi klina odłamu.

### 5.1.2. 	Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej wilgotności i wytrzymałości powyżej 0,10 MPa wg obowiązującej normy, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu lub fundamentu, w celu zapewnienia jego oparcia na dnie. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/- 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed włożeniem przewodu lub posadowieniem podłoża z chudego betonu.

### 5.1.3	Zasypka i zagęszczenie gruntu

Do zasypywania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Zasypkę należy wykonywać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczeniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25 – 35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczania gruntów należy użyć maszyn, takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, walce wibracyjne, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczonej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,97 - 1,0. Zastosowany materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu lub fundamentu oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem do zasypywania może być grunt rodzimy wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg obowiązującej normy. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu warstwami.

### Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w obowiązującej normie.

Wskaźnik dla ruchu średniego R4:

- warstwa górna nasypu		1,0

- poniżej tej warstwy do 1,2 m	0,97

- poniżej tej warstwy o l,2m		0,95

## 5.2.   Warunki szczegółowe wykonania robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów w miejscach terenów zielonych należy zdjąć warstwę humusu, złożyć ją w pryzmach w takich odległościach, aby dogodne było rozłożenie humusu przy wykonywaniu robót odtworzeniowych. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowych sieci i obiektów z istniejącym rozbrojeniem, należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika - użytkownika sieci.

### 5.2.1.	Budynek socjalno-techniczny; budynek stanowiska mechanicznego odwadniania osadu

Roboty ziemne obejmują podany niżej zakres:

- pomiary przy wykopach fundamentowych

- wyznaczenie zarysu wykopu

- wykopy wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3

- wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich

zasypanie i zagęszczenie mechaniczne gruntu za ścianami stóp i ław fundamentowych

### 5.2.2.	Budynek pompowni, wiaty stalowe, fundamenty pod piaskowniki oraz biofiltr

Roboty ziemne obejmują podany niżej zakres:

- pomiary przy wykopach fundamentowych

- wyznaczenie zarysu wykopu

- wykopy wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3

- wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich

zasypanie i zagęszczenie mechaniczne gruntu za ścianami stóp i ław fundamentowych

### 5.2.3.	Stanowisko krat, pompownia, komory zasów, zagęszczacz, reaktor, osadniki, komora retencyjna, stanowisko zlewne

Roboty ziemne obejmują podany niżej zakres:

- pomiary przy wykopach fundamentowych

- wyznaczenie zarysu wykopu

- zabicie ścianek szczelnych

- wykopy wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3

- odwodnienie wykopu

- wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich

- zasypanie i zagęszczenie mechaniczne gruntu za ścianami stóp i ław fundamentowych

### 5.2.4.	Stanowisko solarnego suszenia osadu

Roboty ziemne obejmują podany niżej zakres:

- pomiary przy wykopach fundamentowych

- wyznaczenie zarysu wykopu

- wykopy wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3

- wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich

- zasypanie i zagęszczenie mechaniczne gruntu za ścianami stóp i ław fundamentowych

### 5.2.5.   Drogi wewnętrzne na terenie oczyszczalni

Roboty ziemne w ramach budowy dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków obejmują podany niżej zakres:

-	roboty pomiarowe pod wyznaczenie trasy drogi

- roboty ziemne wykonane spycharkami pod koryto drogi

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm

### 5.2.6.	Wykopy pod rurociągi technologiczne i wodociąg

Projekt zakłada wykonanie wykopów o ścianach pionowych umocnionych wypraskami zakładanymi poziomo. Wszelkie roboty ziemne wykonywane koparkami mogą być prowadzone po uprzednim ręcznym odkopaniu istniejącego uzbrojenia terenu. Roboty ziemne obejmują podany niżej zakres:

- wyznaczenie zarysu trasy rurociągu

- wykopy wykonać koparkami przedsiębiernymi o 0,25 m3 na odkład

- wykonać  pełne umocnienie pionowych ścian wykopu palami szalunkowymi

- oznakować trasę wodociągu taśmą metalizowaną, ułożoną na obsypce piaskowej rur

- wykonanie podkładu z ubitego piasku o grubości 15 cm

- obsypka rurociągu piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury

- zasypanie wykopów spycharkami  o mocy 75 KM

- rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów wzdłuż krawędzi wykopu

    - Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej powinien wykonać Projekty: pomostów roboczych, ścianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawić je do akceptacji Inżynierowi. Grodzice stanowić będą element muru oporowego.

5.2.8.   Roboty przygotowawcze.

Grodzice na placu budowy należy układać w stosach z przekładaniem ich warstw drewnianymi dylami, których górne płaszczyzny powinny być w jednym poziomie. W pionie dyle powinny być jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stosów grodzic powinno zapewniać do nich swobodny dostęp. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan grodzic. Grodzice uszkodzone należy usunąć z placu budowy.

5.2.9. Zasady wbijania elementów ścianki szczelnej.

- Grodzic nie należy rzucać, gwałtownie podnosić i wlec po ziemi.

- Przed rozpoczęciem wbijania należy zapewnić współosiowość grodzicy i młota.

- W przypadku uszkodzenia głowicy należy odciąć uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu się uszkodzeń głowic należy zmienić parametry młota.

- Wbijanie grodzic należy przerwać, gdy uzyskuje się wpędy grodzic mniejsze niż 1 mm/uderzenie.

- Dobór masy młota do wbijania należy uzależnić od wielkości uzyskiwanych wpędów i od masy grodzic.

- Nie należy dążyć do wbijania grodzic mimo małego wpędu.

- W trakcie wbijania grodzic należy dbać o zapewnienie szczelności zamków łączących poszczególne grodzice. Wbijanie grodzic przeprowadza się kolejno.

- Przed przystąpieniem do właściwego wbijania należy przeprowadzić test na długość grodzic. Grodzice do testu należy usytuować tak, aby mogły stać się elementami ścianki szczelnej. Grodzice te muszą być wbijane tymi samymi urządzeniami, które będą używane do pozostałych.

- Wpęd grodzic należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. W przypadku młotów wolnospadowych i parowo-powietrznych pojedynczego działania oblicza się wpęd średni z 10 uderzeń młota. Przy stosowaniu młotów uderzających z dużymi częstotliwościami mierzy się wpęd uzyskany w ciągu 1 min. działania młota i oblicza się średni wpęd. Wyniki pomiarów wpędu są właściwe jedynie wtedy, gdy głowica grodzicy jest nieuszkodzona.

- W czasie robót należy prowadzić Dziennik wbijania ścianki szczelnej.

- Elementy narożne ścianki należy wykonać z dwóch grodzic zespawanych ze sobą na całej długości.

- Wykonane ścianki szczelne z grodzic należy (jeżeli jest to potrzebne) stężyć ze sobą kształtownikami stalowymi oraz/lub zakotwić w gruncie.

- Po wbiciu ścianki szczelnej i odebraniu jej przez Kierownika Projektu (Inżyniera) należy przystąpić niezwłocznie do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.2.10. Wyciągnięcie elementów ścianki szczelnej.

- Ściankę szczelną należy wyciągnąć po wykonaniu robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej – jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje.

# Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej, ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej i obowiązujących normach. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podłoża

- zabezpieczenie kabli i innych urządzeń podziemnych napotkanych w obrębie wykopu

- stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu

- wykonanie zasypu

- zagęszczenie

# Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest:

- m3 - roboty pomiarowe, wykopy ręczne i mechaniczne, podkłady, podsypki i nasypy

- m2 - plantowanie skarp i dna wykopów

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST.00.

# 8.	Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.

- Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z obowiązującą normą

- Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu

- Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

# 9.  Podstawa płatności

## 9.1.	Ogólne wymagania

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionych w niniejszej S.T., na podstawie odbioru faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i jakości użytych materiałów.

## 9.2.	Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów

- roboty przygotowawcze (w tym zdjęcie humusu w miejscu przejścia przez tereny zielone i zgromadzenie go na odkładzie w celu późniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)

- wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłonięcie urządzeń podziemnych

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu robót ziemnych

- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymianę gruntu)

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na odkładzie

- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu

- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót.

# Przepisy związane

PN-86/B-02480 	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998

PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-60/B-04493 	Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

PN-98/S-02205 	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

BN-64/8931-02 	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

BN-77/8931-12 	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie

i transport.

PN-92/H-01106 Stal. Ogólne warunki techniczne dostaw wyrobów.

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.

PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.

PN-86/H-93433 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzice G 62.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1:

Ogólne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.. Tolerancje

kształtu i wymiarów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

ST-01.3. Roboty betonowe i żelbetowe

#### wg Wspólnego Słownika Zamówień

##### Grupy robót:  	452

Klasy: 		4522, 4526

Kategorie: 		45213, 45262

###### Spis treści

1.  Wstęp	11

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	11

1.2.	Zakres robót betonowych i żelbetowych	11

1.3.	Zakres stosowania ST	11

1.4.	Zakres robót objętych ST	11

1.5.	Określenia podstawowe	11

1.6.	Ogólne wymagania dotyczące robót	11

2.  Materiały	11

3.	Sprzęt	12

4.	Transport	12

5.	Wykonanie robót	12

5.1.	Zakres wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych	12

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia	12

5.1.2. Montaż zbrojenia	13

5.1.3.  Warunki atmosferyczne w czasie betonowania	13

5.1.4.	Skład mieszanek betonowych	13

5.1.5.	Warunki przystąpienia do produkcji betonu	14

5.1.6.	Przygotowanie do betonowania	14

5.1.7.	Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu	14

5.1.8.	Rozbiórka szalunków i rusztowania	14

5.1.9.	Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny	14

5.1.10.	Podkładki pod posadzki	14

5.2. 	 Warunki szczegółowe realizacji robót betonowych i żelbetowych	15

6.	Kontrola jakości robót	15

6.1.	Kontrola jakości materiałów	15

6.2.	Kontrola jakości wykonania robót	15

7.	Obmiar robót	15

8.	Odbiór robót	16

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	16

8.2.	Sprawdzenie jakości wykonanych robót	16

9.  Podstawa płatności	16

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności	16

9.2.	Płatności	16

10.  Przepisy związane	16

# 1.  Wstęp

## 1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica gm. Dobra.

## 1.2.	Zakres robót betonowych i żelbetowych

Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej rysunki robocze następujących obiektów:

- Fundamenty budynku socjalno-technicznego

- Fundamenty budynku pompowni

- Stanowisko krat

- Pompownia

- Komora zasów.

- Komora retencyjna ścieków dowożonych z komorą zasów

- Stanowisko zlewne ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem

- Zagęszczacz grawitacyjny prętowy.

- Reaktor biologiczny BIO.

- Osadnik wtórny radialny.

- Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych.

- Fundamenty pod stanowisko solarnego suszenia osadu

- Fundamenty pod biofiltr BW2000, piaskowniki

- Fundamenty pod budynek mechanicznego odwadniania osadu

- Fundamenty pod wiaty stalowe

## 1.3.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.4.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg przedmiaru robót załączonego do projektu budowlanego.

## 1.5.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00. „Wymagania ogólne".

## 1.6.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".

# 2.  Materiały

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami:

- beton zwykły konstrukcyjny klasy C12/15, C25/30 W8

- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35

- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy możliwie małej nasiąkliwości

- woda do betonu wg obowiązującej normy i nadająca się do picia

- domieszki i dodatki do betonu:

- dodatki uplastyczniające i upłynniające

- dodatki przyśpieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe

- dodatki uszczelniające

- dodatki chemiczne do betonu

- materiały uszczelniające na bazie poliuretanu

- taśmy dylatacyjne PVC

- szkło, silikon

- stal do zbrojenia betonu: Rb500.

# Sprzęt

#### Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podane w ST.00. „Wymagania  ogólne".

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej

- wibratory pogrążalne

- zacieraczka do betonu

- deskowania  inwentaryzowane  z drewna  lub  deskowania  z częściowym  użyciem materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.

- deskowania systemowe stalowe

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań

- żuraw samochodowy

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej:

- prościarka

- nożyce mechaniczne

- giętarka mechaniczna

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót.

# Transport

Ogólne wymagania stosowania środków transportu podane w ST.00. „Wymagania ogólne".

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu samochodowym

- cementowóz do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut.

# Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".

## Zakres wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych

### 5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej w tym zakresie normy, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu.

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć do tego, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokryta rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty używane do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą młotków, prostowarki i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do l cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującą normą. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z obowiązującą normą. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.

### 5.1.2. Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów.

Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm.

### 5.1.3.  Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu.

### 5.1.4.	Skład mieszanek betonowych

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu.

Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo - doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości:

- konsystencji

- urabialności

- szczelności

zgodnie z obowiązującą normą.

Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. B30, należy przestrzegać receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonywać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min. 300 KG/m3 z zużyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego. Wielkość ziaren poniżej 20 mm. Wymagana wodoszczelność W-8.

### 5.1.5.	Warunki przystąpienia do produkcji betonu

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić.

Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

### 5.1.6.	Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formą stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

### 5.1.7.	Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5 m. Dobór metody zagęszczenia, jak i rodzaj wibratorów, uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej - przy pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10 – 15 cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40 – 50 cm.  Następną warstwę betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy wyższej. Przerwy robocze kończyć taśmami dylatacyjnymi z PVC.

Szalunki nieodkształcalne oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków adhezyjnych. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

### 5.1.8.	Rozbiórka szalunków i rusztowania

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.

### 5.1.9.	Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań:

- powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone,
pęknięcia o szerokości ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

- podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9Mpa

- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm

- szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami z PVC o szerokości minimum 20 cm

### 5.1.10.	Podkładki pod posadzki

Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy:

- uzyskać wytrzymałość na ściskanie > 12

- laboratoryjnie ustalić skład i konsystencje

- stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe

- uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb

- po stwardnieniu - mechanicznie schropowacić

## 5.2. 		Warunki szczegółowe realizacji robót betonowych i żelbetowych

- Fundamenty budynku socjalno-technicznego

- Fundamenty budynku pompowni

- Stanowisko krat

- Pompownia

- Komora zasów.

- Komora retencyjna ścieków dowożonych z komorą zasów

- Stanowisko zlewne ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem

- Zagęszczacz grawitacyjny prętowy.

- Reaktor biologiczny BIO.

- Osadnik wtórny radialny.

- Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych.

- Fundamenty pod stanowisko solarnego suszenia osadu

- Fundamenty pod biofiltr BW2000, piaskowniki

- Fundamenty pod budynek mechanicznego odwadniania osadu

- Fundamenty pod wiaty stalowe

W nowoprojektowanych obiektach należy wykonać fundamenty (stopy, ławy, płyty fundamentowe).

Beton konstrukcyjny C25/30 o klasie szczelności W8.

Zbrojenie stalą A-IIIN – Rb500.

Jeżeli przeiwdziano to w Projekcie: W stopach fundamentowych osadzić kotwy do mocowania słupów konstrukcji stalowej. Ławy-podwaliny fundamentowe o przekroju z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN.

# Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.

## 6.1.	Kontrola jakości materiałów

Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru.

## 6.2.	Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie:

- szalunków

- zbrojenia

- osadzenia elementów ze stali profilowanej, przejść tunelowych i rur dla przejść instalacji technologicznych

- betonowania

- robót zanikających i ulegających zakryciu

# Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru są:

- Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia, obsadzania śrub kotwiących

- mb: obramowania z kątownika, wykonania drabiny stalowej, balustrady stalowej, szczelin dylatacyjnych

- m2: dna i ścian komory, podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, izolacji

- m3: betonowania dna i ścian, stóp fundamentowych, płyt fundamentowych, ław fundamentowych

# 8.	Odbiór robót

## 8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano -  Montażowych.

## 8.2.	Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- prawidłowości położenia budowli w planie

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów

- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych
wad i uszkodzeń

- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową

- prawidłowości wykonania montażu zbrojenia

# 9.  Podstawa płatności

## 9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w pkt. 1.4. niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości użytych materiałów.

## 9.2.	Płatności

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych elementów

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych

- wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań

- wykonanie robót konstrukcyjnych

- pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków
atmosferycznych

- wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych

- prace porządkowe

- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów

- pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości

# 10.  Przepisy związane

Normy dotyczące deskowań

PN-92/D-95017 	Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne

wymagania i badania.

PN-75/D-96000  	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002  	Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

Normy dotyczące betonu

PN-EN 196-1:1996 	Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 	Metody badania cementu. Oznaczania czasów wiązania i stałości

objętości.

PN-EN 196-6:1997 	Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 	Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek

cementu.

PN-EN 197-1:2002 	Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.01	Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.

PN-76/B-06714.12	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych.

PN-78/B-06714.13	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów

mineralnych.

PN-EN 933-1:2000 	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie

kształtu ziaren.

PN-EN 1097-5:2001 	Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5:

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.

PN-EN 1097-6:2002 	Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6:

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.

PN-EN 1367-1:2001  	Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część1: Oznaczanie mrozoodporności.

PN-EN 1744-1:2000 	Badanie chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-B-06714-34/A1:1997	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności

alkalicznej.

PN-78/B-06714.40	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.

PN-87/B-06714.43	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.

PN-EN 932-1:1999 	Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.

PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. BEZ ZMIAN

PN-88/B-06250	Beton zwykły.

PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-74/B-06262	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

Normy dot. stali zbrojeniowej

PN-86/H-84018 	Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości.

PN-89/H-84023/01 	Stal określonego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215	Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-84/H-9300 	Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 	Metale. Próba rozciągania. Metody badania w temperaturze

otoczenia.

PN-EN ISO 7438:2002 	Metale. Próba zginania.

PN-S-10040:1999 	Obiekty. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i

badania.

ST-01.4. Izolacje

#### wg Wspólnego Słownika Zamówień

##### Grupy robót:  	452

Klasy: 		4532

Kategorie: 		45321, 45323

###### Spis treści

1.  Wstęp	19

1.1.	Przedmiot ST	19

1.2.	Zakres stosowania ST	19

1.3.	Zakres robót S.T.	19

1.4.	Określenia podstawowe	19

1.5. 	Ogólne wymagania	19

2.	Materiały	19

3.	Sprzęt	20

4.	Transport	20

5.	Wykonanie robót izolacyjnych	20

5.1.	Wymagania ogólne	20

5.1.1.	Izolacje przeciwwilgociowe	20

5.1.2.	Izolacje cieplne	20

5.1.3.	Wykonanie powłoki izolacyjnej z wysoce elastycznej dwuskładnikowej masy uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych.	20

5.2.	Szczegółowe warunki realizacji robót	21

6.	Kontrola jakości robót	21

6.1.	Badania materiałów	21

6.2.	Kontrola jakości wykonanych robót	21

7.	Obmiar robót	21

8.	Odbiór robót	21

8.1. 	Ogólne zasady	21

8.2 	Odbiór robót	21

9.	Podstawa płatności	21

9.1.	Ogólne wymagania	21

9.2.	Płatności	22

10.	Przepisy związane	22

# 1.  Wstęp

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące izolacji
przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnych związanych z obiektami oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica gm. Dobra, jak również wykonanie i odbiory tych izolacji. Zakres robót obejmuje wykonania izolacji konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej posiadającej rysunki następujących obiektów:

- Budynek socjalno-techniczny.

- Budynek pompowni ze stanowiskiem krat i komorą zasów.

Budynek stanowiska mechanicznego odwadniania osadu.

Komora retencyjna ścieków dowożonych z komorą zasów.

Stanowisko zlewne ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem.

Zagęszczacz grawitacyjny prętowy.

Reaktor biologiczny BIO.

Osadnik wtórny radialny.

Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych.

Stanowisko solarnego suszenia osadu.

Wiata nad stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych.

Wiata nad stanowiskami postojowymi dla samochodów ciężarowych.

Wiata stalowa.

## 1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w p. 1.1.

## 1.3.	Zakres robót S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robót określony został w załączonym do projektu budowlanego przedmiarze robót.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i ST zawartymi w ST.00. „Wymagania ogólne"

## 1.5. 	Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

# Materiały

Materiały do wykonania robót przy izolacjach należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac należy użyć następujących materiałów:

- lepik asfaltowy stosowany na gorąco

- papa asfaltowa

- asfalt izolacyjny

- pianka poliuretanowa

-	silikon

- zaprawa spoinująca

- płyty warstwowe  typu ISOTHERM

- piasek do zapraw budowlanych

- izolacja przeciwwilgociowa

- emulsje asfaltowe

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej

- papa smołowa izolacyjna

- roztwór asfaltowy

- taśma dylatacyjna izolacyjna

- materiały na bazie żywic epoksydowych

# Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „ Wymagania ogólne"

# Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST.00. „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów należy użyć samochodu dostawczego.

# Wykonanie robót izolacyjnych

## 5.1.	Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".

### Izolacje przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań:

- izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem >1%

- zakłady materiałów rolowych > 10 cm

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione taśmami z tworzywa sztucznego grubości nie mniejszej niż 1,0 mm, powierzchnię uzupełnić wypełniaczem zgodnym z systemem przyjętym dla danej oczyszczalni; warstwa izolacji ciągłej, przechodząca przez szczelinę, powinna być połączona z warstwami izolacji na sąsiednich powierzchniach

- rury przechodzące przez warstwy pionowe izolacji powinny być przeprowadzone
przez tuleje zamurowane szczególnie w ścianie

Tuleje powinny być wykonane z blachy stalowej wg obowiązującej normy o grubości nie mniejszej niż 150 mm. Pierścienie powinny być wykonane z blachy stalowej wg obowiązującej normy o grubości nie mniejszej niż 8 mm. Pierścienie wewnętrzne powinny być szczelnie połączone z rurą lub tuleją. Wszystkie powierzchnie pierścieni, śrub, podkładek i nakrętek powinny być zabezpieczone przed korozją (np. lakierem bitumicznym). Niedopuszczalne jest łączenie folii izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi.

### 5.1.2.	Izolacje cieplne

Do mocowania styropianu do posadzki należy używać systemowych klejów posiadających aprobaty techniczne. Do mocowania styropianu nie wolno używać lepików na zimno, lepików smołowych oraz klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne. Wszystkie materiały izolacyjne należy chronić przed zawilgoceniem w czasie przechowywania i wbudowywania. W przypadku nasiąkliwych materiałów izolacyjnych pokrywających strop przyjąć taką organizację robót, aby ułożona w danym dniu izolacja termiczna została zabezpieczona przed opadami jedną warstwą papy.

### 5.1.3.	Wykonanie powłoki izolacyjnej z wysoce elastycznej dwuskładnikowej masy
uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych.

Powłokę należy wykonywać na powierzchniach betonowych zewnętrznych, powierzchniach stykających się z gruntem. Powłoka izolacyjna może być stosowana na wilgotne podłoże, elastyczne - zdolne przenosić zarysowania podłoża. Materiał izolacyjny jest przyczepny, odporny na starzenie, wodę i wszystkie substancje aż do stopnia „mocno agresywnego". Nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, nie nadaje się do kontaktu z wodą pitną oraz do pomieszczeń wewnętrznych dla ludzi i zwierząt.

## 5.2.	Szczegółowe warunki realizacji robót

W projektowanych obiektach w zakresie robót izolacyjnych należy wykonać:

- izolacja przeciwwilgociowa:

- izolację przeciwwilgociową poziomą pod posadzkową z dwóch warstw papy na lepiku

- izolacja pozioma ław fundamentowych 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, na gorąco

- izolacja pionowa ścian i stóp fundamentowych smarowana abizolem R+2P lub dwukrotne smarowana lepikiem asfaltowym do wysokości wylewki cementowej

- izolacja przeciwwilgociowa płyt fundamentowych zbiorników, reaktora.

- izolacja termiczna

- ściany fundamentowe, płyty ze styropianu grubości 10 cm pionowe

- ściany zewnętrzne budynku ze styropianu grubości 12 cm pionowe

- ściany zewnętrzne budynku z płyt ISOTHERM o grub. 100 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej

- stropodach z płyt warstwowych ISOTHERM „ D” o grubości 140 mm

# Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".

## 6.1.	Badania materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowanej i odpowiednich norm materiałowych.

## 6.2.	Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Należy przeprowadzić następujące badania:

- przygotowanie podłoża pod izolację

- jednolitość całej powierzchni izolacyjnej

- związanie izolacji z podłożem

- grubość izolacji

# Obmiar robót

##### Ogólne zasady podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru wykonanych robót jest:

- m2 - izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomej lub pionowej, izolacji cieplnej

# Odbiór robót

## 8.1. 	Ogólne zasady

Ogólne zasady podano w ST.00. „Wymagania ogólne".

## 8.2 	Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych. Po wykonaniu każdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

# Podstawa płatności

## Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. „ Wymagania ogólne".

## 9.2.	Płatności

Płatności należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót wymienionych w niniejszej ST, w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje:

- ustawienie i demontaż niezbędnych rusztowań

- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów

- transport materiałów

- wykonanie robót wykończeniowych

- prace porządkowe oraz prace przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych i cieplnych

- roboty przygotowawcze np. szpachlowanie

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem

- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz oświetlenia w koniecznych przypadkach

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych

- pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią

# Przepisy związane

PN-89/B-27617 	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 	Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

PN-74/B-24620 	Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 	Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 	Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco

PN-75/B-23100 	Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna

mineralna

PN-91/B-02020 	Ochrona cieplna budynków

#### PN-87/C-89085 	Żywice epoksydowe nieutwardzone

PN-C-81515: 1993 	Oznaczenie grubości powłoki

PN-C-81531:1980 	Określenie przyczepności powłoki do podłoża oraz przyczepności

międzywarstwowej

PN-C-81529: 1975 	Próba tłoczności powłok przyrządem Erichsena

PN-C-81526:1954 	Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą

Duponta

PN-C-81526: 1988 	Oznaczenie odporności powłok na działanie mgły solnej

PN-C-81548:1993 	Przyspieszone badanie odporności powłok na działanie czynników

atmosferycznych aparat z lampami ksenonowymi

PN-C-81556:1988 	Badanie odporności powłok lakierowych na działanie zmiennych

temperatur

PN-C-81542: 1993 	Badanie za pomocą wahadła skrętnego

PN-79/C -81519 	Określenie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania

131/72 - Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony przed korozją

132/72 - Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją

240/82 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.                             Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

ST-01.5. Roboty remontowo - budowlane

wg Wspólnego Słownika Zamówień

##### Grupy robót:  	452, 454

Klasy: 		4526, 4541, 4542, 4543, 4544

Kategorie: 		45261, 45421, 45431, 45441,

###### Spis treści

1.  Wstęp	24

l.l.	Przedmiot S.T.	24

1.2.	Zakres stosowania	24

1.3.	Zakres robót objętych S.T.	24

1.4.	Określenia podstawowe	24

1.5.	Ogólne wymagania	24

2.	Materiały	24

3.	Sprzęt	25

4.	Transport	25

5.	Wykonanie robót	25

5.1. 	Wymagania ogólne	25

5.2 	Warunki szczegółowe realizacji robót remontowo - budowlanych	25

5.2.1.	Budynek socjalno – techniczny	25

5.	Kontrola jakości robót	26

6.1.	Badania materiałów	26

6.2. 	Kontrola jakości wykonanych robót	26

7.	Obmiar robót	26

8.  Odbiór robót	26

8.1.	Ogólne zasady	26

8.2.	Odbiór robót	27

9.	Podstawa płatności	27

9.1.	Ogólne wymagania	27

9.2.	Płatności	27

10.	Przepisy związane	27

# 1.  Wstęp

## l.l.	Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i      odbioru robót remontowo - budowlanych związanych z projektem „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica gm. Dobra”: stanowisko  dmuchaw, stanowisko agregatu, pomieszczenie  rozdzielni.

## 1.2.	Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót.

## 1.3.	Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Projektową /opis techniczny i rysunki/.

## 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i ST zawartymi w ST.00. ,,Wymagania ogólne."

## 1.5.	Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".

# Materiały

Materiały do wykonania robót remontowo – budowlanych wymienionych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową (opisem technicznym i rysunkami):

  - stal konstrukcyjna

  - pręty stalowe okrągłe żebrowane, do zbrojenia betonowego

  - profil st.U 27(27(0,6mm, pod pł.gips.-kart.

  - profil st.C 60(27(0,6mm, pod pł.gips.-kart

  - wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK

  - elektrody st. do spawania st.n/węg.,n/stop.3,25mm

  - ściągi stalowe

  - masa uszczelniająca silikonowa „Silikon”

  - pianka poliuretanowa

  - farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne

  - farby emulsyjne nawierzchniowe

  - szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania

  - farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania

  - szpachlówki olejno-żywiczne na tynki

  - farby ftalowe nawierzchniowe

  - farba ftalowa do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%

  - rozcieńczalniki do wyr.lak.olej. i ftal.og.

  - rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych

  - pokost lniany

  - klej winylowy emulsyjny „Proniwin”

  - zaprawy klej.suche do pł.ceram.-podł.bet.

  - zaprawy klejowe suhe do płytek ceramicznych

  - okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych

  - rynny dachowe PVC, o średn.150-175mm

  - rury spustowe PVC

  - piaski do zapraw budowlanych

  - wapno gaszone (ciasto wapienne), luzem

  - gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg

  - gips budowlany szpachlowy

  - płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, gr. 12,5 mm

  - beton zwykły z kruszywa naturalnego B 30

  - zaprawa wapienna M 0,6

  - zaprawa cementowo-wapienna M 2

  - zaprawa cementowo-wapienna M 7

  - zaprawy budowlane zwykłe

  - płytki kamionkowe szkliwione

  - deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. I

  - deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

  - deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III

  - deski iglaste obrzynane – wymiarowe nasycone kl. II

  - krawędziarki iglaste – wymiarowe nasycone kl. II

  - łaty i listwy iglaste - wymiarowe nasycone kl. II

  - skrzydła płyt. drzwi wewnętrz. konfekcjonow.

  - wyrzutnie dach. koł. stal. D o śr. do 315 mm

# Sprzęt

Ogólne  wymagania  stosowania  sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Do wykonania robót remontowo – budowlanych omawianych obiektów należy użyć sprzętu:

- środek transportowy

- agregat tynkarski

- elektronarzędzia (np. wiertarka)

- betoniarka do produkcji zapraw

- rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie i malarskie

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

# Transport

Ogólne wymagania stosowania środków transportu podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót remontowo - budowlanych należy użyć następujących środków transportu:

- samochód transportowy skrzyniowy do 5,0 t

- samochód dostawczy do 0,9 t

# 5.	Wykonanie robót

## 5.1. 	Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".

## 5.2 	Warunki szczegółowe realizacji robót remontowo - budowlanych

### 5.2.1.	Stanowisko  dmuchaw, stanowisko agregatu, pomieszczenie  rozdzielni

Roboty remontowe wewnątrz budynku obejmować będą:

- wykonanie otworu technologicznego w ścianie zewnętrznej

- wymianę okien i drzwi zewnętrznych

- zamurowanie otworów okiennych w ścianie zewnętrznej

# Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne''.

## Badania materiałów

- Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych.

## 6.2. 	Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją Projektową i z Warunkami Technicznymi. Należy dokonać następujących badań:

- grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne

- grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne

- związanie posadzki z podkładem

- wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki

- przygotowania podłoża pod tynki

- związanie tynku z podłożem

- grubość tynku

- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku

- odchylenie od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku

- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi

- przygotowanie podłoża pod okładziny

- połączenie okładziny z podłożem

- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni

- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami

- jednolitość barwy powłok malarskich

- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie

- pionowe ustawienie i właściwe zamocowanie ościeżnic okiennych i drzwiowych

- mocowanie okuć elementów stolarki

- gładkość powierzchni i krawędzi oraz zlicowanie elementów stolarki

- sposób zamocowania materiałów łączących elementy stolarki

- łączenie obróbek blacharskich

# 7.	Obmiar robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru są:

- m2: uzupełnienia lub wykonania tynku, obróbek blacharskich, posadzki cementowej lub betonowej, malowania tynków i sufitów, okładziny z płytek lub bloczków, szklenia, wykładziny podłogowej na podstawie pomiaru w terenie

- mb: rynny dachowej, rury spustowej, cokolika z płytek, obróbki narożników kątownikiem na podstawie pomiaru w terenie

- szt: okna, kraty, drzwi, obróbki kominów lub wywietrzaków na podstawie pomiaru w terenie

- kpl: drzwi z ościeżnicą na podstawie pomiaru w terenie

- msc: naprawy posadzki o pow. Na podstawie pomiaru w terenie

- Mg: ilość użytej farby do zabezpieczenia elementu

# 8.  Odbiór robót

## Ogólne zasady

Ogólne zasady podano w ST.00. „Wymagania ogólne”.

## 8.2.	Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych oraz zgodnie z ST.00. „Wymagania ogólne”.

# 9.	Podstawa płatności

## Ogólne wymagania

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ocenę jakości robót i ocenę jakości użytych materiałów.

## 9.2.	Płatności

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- obrobienie przejść instalacyjnych

- montaż i demontaż niezbędnych rusztowań

- zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania

- transport wewnętrzny materiałów

- wykonanie robót wykończeniowych

- prace porządkowe

# 10.	Przepisy związane

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania”".

PN-ISO 8930:1997 	„Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.

Terminologia”

PN-76/B-03001 	„Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-88/B-03004 		„Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie”

PN-B-03340:1999 	„Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 	„Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-81/B – 03150 	Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnych

PN-87/M – 69008 	Klasa konstrukcji stalowych

PN-70/H – 97051 	Ochrona przed korozją, przygotowanie stali do malowania

PN-71/H – 97053 	Malowanie konstrukcji stalowych

PN-77/B – 06200 	Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

PN - ISO 3443-8 	Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót.